Ausschreibungstexte für BORACOL 10 Rh

Vorbeugender chemischer Holzschutz für Sperrholz, Furnierschichtholz und Brettsperrholz (Massivholzplatten) für aussteifende und tragende Zwecke in GK 2 gemäß DIN 68800-3.

| Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- |
| Holzschutzarbeiten für Sperrholz Vorbeugender chemischer Holzschutz gemäß DIN 68800-3, Gefährdungsklasse 2 (Iv, P) von Sperrholz (nach den Normen DIN EN 13986, DIN 68705-3 und DIN 68705-5) für tragende und aussteifende Anwendungen. Die Platten müssen nach dem Zuschnitt allseitig behandelt werden. Die Furniere der Platten sollten mindestens 2 mm dick sein. Die behandelten Platten sind vor Auswaschung zu schützen. Produkt: BORACOL 10 Rh (Z-58.1-1606). Borsalz mit verbesserter Penetration und zusätzlicher Schutzwirkung gegen Schimmelbildung. Die Einbringmenge beim Streichen oder Sprühen (stätionäre Anlagen) beträgt mindestens 150 ml/ m² |  |  |
| m² (Plattenfläche) | € | € |

| Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- |
| Holzschutzarbeiten für Furnierschichtholz und Brettsperrholz (Massivholzplatten) Vorbeugender chemischer Holzschutz gemäß DIN 68800-3, Gefährdungsklasse 2 (Iv, P) von Furnierschichtholz und Brettsperrholz (Massivholzplatten) für tragende und aussteifende Anwendungen. Die Platten müssen nach dem Zuschnitt allseitig behandelt werden. Die Furniere der Platten sollten mindestens 2 mm dick sein. Die behandelten Platten sind vor Auswaschung zu schützen. Die Holzschutzmaßnahme ist zu kennzeichnen und dokumentieren Produkt: BORACOL 10 Rh (Z-58.1-1606). Borsalz mit verbesserter Penetration und zusätzlicher Schutzwirkung gegen Schimmelbildung. Die Einbringmenge beim Streichen oder Sprühen (stätionäre Anlagen) beträgt mindestens 150 ml/ m² |  |  |
| m² (Plattenfläche) | € | € |